2025年天津市东丽区食品用塑料包装产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

复合膜袋：

膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2，平均分为2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品；对于执行标准为GB/T 18706—2008的液体食品保鲜包装用纸基复合膜类产品，GB/T 19741—2005的液体食品包装用塑料复合膜类产品，GB 4806.13—2023中的预期与食品直接接触、且不经消毒或清洗直接使用的复合膜类产品应从每卷膜各抽取2.5m2×3，平均分为3份，其中1份作为其他检验用样品，1份作为微生物检验用样品，1份作为备用样品。

袋类产品：每批次产品抽取3箱，每箱中各抽取30个×2（袋规格应不小于15cm×15cm），平均分为2份，其中30个×3作为检验样品，30个×3作为备用样品；对于执行标准为GB/T 18706—2008的液体食品保鲜包装用纸基复合袋类产品，GB/T 18454—2019的液体食品无菌包装用复合袋类产品，GB/T 19741—2005的液体食品包装用塑料复合袋类产品，GB 4806.13—2023中的预期与食品直接接触、且不经消毒或清洗直接使用的复合袋类产品应分别从3箱中各抽取30个×3（袋规格应不小于15cm×15cm），平均分为3份，其中30个×3作为其他检验用样品，30个×3作为微生物检验用样品，30个×3作为备用样品。

非复合膜袋：

生产领域：膜类产品：每批次产品抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品；袋类产品：每批次产品抽取3箱，每箱中各抽取20个，其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。

流通领域：袋类产品：每批次产品抽取3包，其中2包作为检验样品，1包作为备用样品。

保鲜膜：

每批次产品抽取3卷，其中2卷作为检验样品，1卷作为备用样品。

塑料一次性餐饮具：

每批次产品抽取不少于3份最小销售独立包装，每份样品抽样数量不少于30只/个，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。每份样品质量应不少于100 g且与食品接触面的最小表面积应不小于10 dm2（若最小销售包装不是30只/个的整数倍，需按采样数折算，保证检样不少于60只/个，备样不少于30只/个，避免损坏原包装）。

密胺塑料餐具每批次抽样数量见表1

表1 抽样数量

| 产品种类 |  | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筷子，支 |  | 48 | 36 | 12 |
| 勺子，个 |  | 46 | 35 | 11 |
| 容器类（杯、碗等），个 | 容积＜100ml | 54 | 41 | 13 |
|  | 100ml≤容积＜200ml | 36 | 27 | 9 |
|  | 容积≥200ml | 28 | 21 | 7 |
| 盘、碟类，个 | 直径≤7cm | 54 | 41 | 13 |
|  | 7cm＜直径≤14cm | 36 | 27 | 9 |
|  | 直径＞14cm | 28 | 21 | 7 |

容器和食品用工具每批次抽样数量见表2

表 2  抽样数量

| 序号 | 产品 |  | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品用工具 | 塑料菜板 | 6个 | 4个 | 2个 |
|  |  | 饮用吸管 | 200个 | 100个 | 50个 |
| 2 | 容器 | PET瓶 | 60个 | 40个 | 20个 |
|  |  | 塑料饮水口杯、塑料保鲜盒和婴幼儿用塑料奶瓶 | 6个 | 4个 | 2个 |
|  |  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯 | 60个 | 40个 | 20个 |
| 备注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。 |  |  |  |  |  |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7-2023  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 9685-2016    食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

- GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

QB/T 1871-1993  双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

GB/T 4456—2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 10003—2008 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

GB/T 10457—2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则

GB/T 21661—2020 塑料购物袋

GB/T 24984—2010 日用塑料袋

BB/T 0014—2011  夹链自封袋

BB/T 0039—2013  商品零售包装袋

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 24693-2009   聚丙烯饮用吸管

QB/T 1870-2015    塑料菜板

QB/T1999-1994    密胺塑料餐具

GB/T 41001-2021   密胺塑料餐饮具

GB/T 17876-2010   包装容器塑料防盗瓶盖

GB/T32094-2015    塑料保鲜盒

GB/T 41167-2021   聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求

BB/T 0060-2012    包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

QB/T 4049-2021    塑料饮水口杯

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。